ICS XX.XXX

X XX

备案号：XXXX-XXXX：

DZ

中华人民共和国XX行业标准

DZ/T XXXXX—XXX

矿山帷幕注浆技术规范

Technical specification on Mining curtain grouting

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国土资源部§   §   §   发布

目    次

前言	III

引言	IV

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	3

5　帷幕注浆设计	3

5.1　一般规定	3

5.2　基础资料	3

5.3　注浆材料	4

5.4　初步设计	5

5.5　帷幕注浆试验	7

5.6　施工图设计	8

6　帷幕注浆施工	9

6.1　一般规定	9

6.2　钻孔	9

6.3　制浆	10

6.4　注浆	10

7　帷幕注浆效果检查	11

7.1　帷幕注浆质量检查	11

7.2　堵水效果检查	12

8　监测	12

8.1　一般规定	12

8.2　注浆监测	13

8.3　运行期监测	13

9　竣工资料与验收	13

9.1　一般规定	13

9.2　竣工资料	13

9.3　验收	14

附录A（资料性附录）　注浆孔距近似计算	15

附录B（资料性附录）　钻孔注浆施工记录表	16

附录C（规范性附录）　简易压水试验	18

附录D（规范性附录）　简易注水试验	19

附录E（规范性附录）　矿山帷幕抽、放水试验	21

前    言

本规范根据国家国土资源标准化技术委员会2012年“关于研究编制矿山帷幕注浆技术规范”的要求制订。

本规范按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》GB/T 1.1-2009编制。

本规范由国土资源部地质环境司提出，水文地质工程地质环境地质分标准技术委员会归口。

本规范的附录C、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录，附录A、附录B为资料性附录。

本规范主编单位：华北有色工程勘察院有限公司

本规范参编单位：

本规范主要起草人：

本规范为新标准。在执行过程中的意见和建议反馈至国土资源部水文地质工程地质环境地质分标准技术委员会。

引    言

为提高矿山帷幕注浆技术水平，统一技术标准，加强质量管理，进一步规范矿山帷幕注浆工程设计、试验、施工、检测等各个环节，特制定本规范。

随着我国对矿产资源需求量的增加和开采强度的不断加大，矿山开采过程中排水带来的一系列安全、环境及水资源保护等问题日益凸显。帷幕注浆技术作为有效解决矿山水患的重要手段，其应用越来越广泛，国内众多水患矿山已经采用了帷幕注浆技术进行地下水治理，收到良好的效果，今后仍然有大量矿山需要采用帷幕注浆技术进行水患治理。为了进一步规范矿山帷幕注浆实施过程中各个环节，对国内矿山注浆工程采用的各项技术、工艺进行总结，吸取矿山工程建设、勘查、设计、施工、科研、监理等单位的意见，反复修改，形成了本规范。

矿山帷幕注浆技术规范

- 范围

本规范规定了矿山帷幕注浆的设计、试验、施工、检查与监测的原则和技术要求。

本规范适用于新建、改（扩）建及生产矿山地面基岩帷幕注浆工程，矿山其他注浆工程可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 8076  混凝土外加剂

GB 12719  矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 4209  工业硅酸钠

GB/T 5005  钻井液材料规范

GB/T 20973  膨润土

DL/T 5237  灌浆记录仪技术导则

JGJ 63  混凝土用水标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

矿山帷幕注浆  mining curtain grouting

在地表利用钻孔和注浆设备将浆液注入矿区岩体含水层，在矿体周围形成一条帷幕状相对隔水带，以减少帷幕内矿坑涌水量的一种矿山防治水技术措施。

全封闭帷幕  full closed curtain

布置在矿体周围一定距离，在平面上形成首尾相连（或两端隔水层）的堵水帷幕。

局部帷幕  partial curtain

布置在含水层主要径流带上，用于阻断矿区主要过水通道的堵水帷幕。

悬挂式帷幕  hanging curtain

注浆下限布置在相对弱含水层（透水率1≤q＜5 Lu）的堵水帷幕。

接底式帷幕  reaching bottom curtain

注浆底板进入相对隔水层（透水率q＜1Lu）一定深度的堵水帷幕。

水固比  water gelling material rate

浆液中水与固体材料的数量比，通常使用质量比，用数字或分式表示.。

帷幕防渗标准  curtain anti-seepage  standard

评价帷幕渗透性的指标，用单位透水率表示，单位为Lu。

纯压式注浆  pure pressure  grouting

在一定压力的作用下，浆液通过管路压入到孔段内和岩体裂隙中的注浆方式。

孔内循环注浆   hole -circulation  grouting

孔口安装封闭器,注浆管深入到孔底一定深度内，部分浆液注入到岩体裂隙,部分浆液返回,保持浆液在孔内循环的注浆方式。

自流式注浆  Self-flowing  grouting

在浆液重力的作用下，浆液通过管路流入到孔段内和岩体裂隙中的注浆方式。

下行式注浆  downward grouting

从上向下逐段进行钻进，逐段安装止浆塞的注浆方式。

上行式注浆  upward grouting

注浆孔钻进到一定深度后，自下而上分段安装止浆塞的注浆方式。

简易压水试验  simple water pressure test

利用水泵将清水压入钻孔，采用一级压力进行压水，依据一定时间内压入的水量和施加压力大小的关系，计算岩体透水性的现场试验。

简易注水试验  simple water injection test

利用水泵将清水注入钻孔，依据一定时间内注入的水量和钻孔内液面抬升高度关系计算岩体透水性的现场试验。

单位注浆量  unit quantity of grouting

注浆段平均每米的浆液注入量。

- 总则

  - 矿山帷幕注浆应安全适用、技术先进、经济合理、保护环境。

  - 注浆材料的选择应坚持因地制宜、保护环境和节约资源的原则。

  - 根据帷幕钻探和注浆工作量可将矿山帷幕注浆工程分为以下三个等级：

- 大型：钻探延米＞10×104 m，或注浆量＞15×104 m3。

- 中型：除大型、小型以外的工程。

- 小型：钻探延米＜2×104 m，且注浆量＜5×104 m3。

  - 矿山帷幕注浆工程属于隐蔽工程，实施中应严格过程控制。

- 帷幕注浆设计

  - 一般规定

    - 矿区水文地质条件、工程地质条件查明，矿山防治水方案确定为帷幕注浆时，可进入矿山帷幕注浆设计阶段。

    - 帷幕注浆设计可分为初步设计、帷幕注浆试验及施工图设计三个阶段。

    - 大、中型矿山帷幕注浆工程，水文地质条件复杂矿区或有特殊要求的矿山帷幕注浆工程，施工图设计前应进行帷幕注浆试验。

    - 帷幕注浆工程应根据矿山水文地质、工程地质条件等因素，选择环保、安全的注浆材料，禁止使用有毒的注浆材料。

    - 帷幕注浆应根据矿区渗流场的变化进行动态设计，及时调整帷幕注浆参数。

  - 基础资料

    - 帷幕注浆初步设计应依据以下（但不限于）资料：

- 经有关部门批准的矿区地质（含水文地质）勘探报告、矿山建设可行性研究报告或初步设计，内容包括：

1)  矿区自然地理、水文与气象。

2)  矿区周边环境条件。

3)  各含水层渗透系数、给水度、软弱夹层允许渗透比降及地下水的化学特征。

4)  矿区主要断层及构造破碎带的规模、产状、分布、充填和胶结情况，透水性以及对矿床开采的影响。

- 5） 矿区岩溶分布、规模、充填程度、地下水动态变化规律。

- 6） 老窿分布的范围、深度及相互连通情况，老窿积水状态及老窿水补给来源、补给量及对矿床开采的影响。

- 7） 矿区附近地表水体的特征及其与各含水层的水力联系程度和对矿床开采的影响。

- 8)  矿区主要水文地质及工程地质问题的结论性意见及对开采的防治水、排供结合、综合利用、防止污染等方面的建议。

- 注浆材料的调查研究报告。

- 矿山开采的现状（防排水工程、采矿方法、开拓系统、井巷工程布置等）。

- 大、中型矿山已建立的水文地质模型。

- 矿区主要的防排水工程设计及布置图。

    - 大中型帷幕注浆施工图设计除依据5.2.1所列资料外，还应依据现场帷幕注浆试验报告。

    - 当基础资料无法满足帷幕注浆设计时，应进行帷幕注浆工程详细勘察，并需查明以下内容：

- 拟建帷幕地段含水层及隔水层的空间分布，各层岩性、厚度、透水性、风化程度、物理力学性质。

- 拟建帷幕地段主要构造破碎带的分布及规模，岩石的破碎程度及含水性。

- 拟建帷幕地段主要进水通道的位置、规模、导水性以及与地表水的水力联系。

- 注浆层中岩溶、裂隙的发育及充填程度，充填物的成分及抗冲刷的能力。

- 注浆层的单位吸水率、渗透系数等。

  - 注浆材料

    - 注浆用水应符合JGJ63《混凝土用水标准》要求。

    - 矿山帷幕注浆宜选用如下材料作为主要注浆材料：

- 水泥: 通常可采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥，水泥的强度等级应为32.5或以上；当有抗侵蚀或其他要求时，应使用特种水泥；水泥品质和运输储存条件必须符合GB 175标准。

- 黏土: 黏性土的塑性指数不应小于10，黏粒含量不宜低于15%，含砂量不宜大于5%，有机物含量不宜大于3%。

- 膨润土: 其品质应符合GB/T 5005的规定。

- 粉煤灰: 其品质应符合GB/T 1596 的规定。

    - 根据注浆需要，可选用质地坚硬的天然砂、人工砂、尾矿砂作为掺合料。砂的粒度应根据被灌岩层裂隙的宽度、岩溶的大小、浆液浓度等选取，粒径不宜大于2.5mm，细度模数不宜大于2.0，SO3含量不宜大于3%。

    - 有特殊要求时，可选用如下材料作为外加剂，其种类和掺量应通过试验确定：

- 速凝早强剂剂：水玻璃、氧化钙、铝酸钠、三乙醇胺+氯化钠等；

- 减水剂：木质素磺酸盐、聚羧酸等。

- 缓凝剂：酒石酸、水杨酸、磷酸盐等。

- 膨胀剂：氧化镁、过烧氧化钙、铝粉等。

所有外加剂的品质应符合GB 8076及其它有关标准的规定。能溶于水的外加剂应以水溶液状态加入。外加剂掺量可参考表1。

- 外加剂掺量表

| 名称 | 试剂 | 掺量占水泥重量 ％ |
| --- | --- | --- |
| 速凝剂 | 水玻璃 | 2～3 |
|  | 氧化钙 | 1～2 |
|  | 铝酸钠 |  |
|  | 三乙醇胺+氯化钠 | 0.02～0.03+0.3～0.5 |
| 减水剂 | 木质素磺酸盐 | 0.2～0.3 |
|  | 聚羧酸 | 0.75～1.5 |
| 缓凝剂 | 酒石酸 | 0.1～0.5 |
|  | 水扬酸 | 0.05～0.2 |
|  | 磷酸盐 | 0.1～1 |
| 膨胀剂 | 氧化镁 | 2～6 |
|  | 过烧氧化钙 | 5～10 |
|  | 铝粉 | 0.005～0.02 |

    - 注浆材料进场时应提供相关质量合格证明材料，并按相关规定进行抽样送检。

    - 矿山注浆可使用下列类型浆液：

- 水泥黏土浆。

- 水泥基浆：单液水泥浆、水泥尾砂浆、水泥水玻璃浆、水泥粉煤灰浆等。

- 化学浆液：水玻璃类、环氧树脂类、丙烯酸盐类、聚氨酯类。

- 其他浆液。

    - 矿山帷幕注浆中纯水泥浆液常用水灰比宜采用3、2、1、0.8、0.6。

    - 水泥黏土浆中水泥宜占干料总量的20%～50%，水固比宜为0.8:1～3:1。

    - 水泥尾砂浆中水泥宜占干料总量的50%～70%。水泥宜选用普通硅酸盐水泥，为保证浆液的稳定性，宜在水泥尾砂浆中掺加膨润土或黏土，膨润土用量可为水泥重量的3%～5%。

    - 水泥水玻璃浆液中的水泥浆的水灰比宜为0.6:1～1.5:1，水泥浆与水玻璃的体积比宜为1:0.2～1:1。水玻璃的M值宜为2.4～3.2，水玻璃溶液波美度宜为30～45。

    - 水泥粉煤灰浆应为稳定浆，水泥宜占干料总量的50%～80%，可根据地层吃浆量适当增减。

    - 矿山帷幕注浆工程中遇到特殊复杂地层时可选用化学浆液。

    - 矿山帷幕注浆现场浆液适配及性能检测应执行如下规定：

- 除纯水泥浆液外，其余各类混合浆液、化学浆液在使用前均需进行浆液适配，浆液性能应与工程要求相匹配。

- 无机浆液现场应进行浆液密度、黏度、凝结时间、析水率试验，有条件时可测试浆液结石的密度、抗压强度、抗渗等级、渗透系数等；化学浆液检测指标按相关规定执行。

  - 初步设计

    - 应对矿山帷幕注浆堵水的必要性、可行性及经济性等进行论证。

    - 应对帷幕自身稳定性、对矿区生态环境的影响、帷幕耐久性等进行安全论证。

    - 帷幕线位置选择应考虑以下内容：

- 矿体分布。

- 矿山的采矿方式。

- 在地下开采地表错动界线、露天矿最终境界线或静水位面处错动界线10m以外。

- 矿区的地下水进水通道。

- 对已有疏干排水系统的矿山，帷幕线与疏干排水系统的距离大于50m。

- 矿床开拓和开采进度计划的要求。

- 矿山疏干排水可能引起的对矿山环境的破坏程度。

- 场区的施工条件，如高压线、古墓等。

    - 帷幕线位置选择应拟定2～3条进行对比、论证，选择最优方案。

    - 帷幕形式应根据矿区水文地质条件和堵水要求，按表2确定。

- 帷幕形式选择

| 帷幕形式 |  | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 平面形式 | 全封闭 | 堵水要求高，矿体集中、平面上不存在隔水带 |
|  | 局部 | 平面上存在可以利用的隔水带 |
| 垂向形式 | 接底式 | 堵水要求高，垂向上矿体开采底限存在隔水层 |
|  | 悬挂式 | 堵水要求相对较低，含水层厚度较大，随深度增加透水性急剧降低。 |

    - 帷幕参数设计应符合下列规定：

- 帷幕工程堵水率：应根据矿区水文地质条件、帷幕注浆工程主要目的及经济合理性等综合因素提出合理的堵水率指标。

- 帷幕幕体透水率：应根据堵水率要求，利用矿山水文地质数值模型计算确定，不具备计算条件时，帷幕体透水率可参考表3；

- 矿山帷幕幕体透水率              单位为LU

| 地层特性 | 帷幕幕体透水率 |
| --- | --- |
| 非可溶岩 | 3～6 |
| 可溶岩 | 4～7 |

- 帷幕上限：应使帷幕建成后地下水不漫顶流入矿坑。

- 帷幕下限：接底式帷幕下限进入隔水层应不少于5m；悬挂式帷幕下限进入相对弱透水层应不少于5m。

- 帷幕厚度：岩溶地层中帷幕厚度不宜小于10m，一般裂隙地层中帷幕厚度不宜小于5m。

    - 矿山帷幕注浆工程设计应包含注浆孔、检查孔、动态孔和监测孔。帷幕一般宜采用单排注浆孔，注浆孔孔距可参照本规范附录A近似计算，孔距宜为6m～12m；岩溶发育带、断层破碎带可采用多排孔加密注浆，排距宜为2m～3m, 孔距宜为4m～8m。注浆孔数量应根据钻孔间距及帷幕线长度确定；检查孔数量宜为注浆孔数量的10%；动态孔数量宜为注浆孔数量的10%～15%；监测孔数量可为注浆孔的8%～12%。

    - 浆液注入量可根据矿区水文地质条件，结合国内矿山帷幕工程经验参照表4估算；帷幕总体注入量也可依据公式（1）进行近似计算。

Q=λVnβm	(1)

式中：

Q——帷幕注浆量，m3；

λ——浆液超注系数，一般取1.1～1.5，岩溶发育或动水条件取大值；

V——设计帷幕体积，m3；

n——岩层裂隙率或岩溶率，%；

β——浆液充填系数，取0.8－0.9；

m——浆液结石率，%。

- 矿山帷幕钻孔单位注浆量参考值             单位为m3/m

| 含水层裂隙发育程度 | 未受矿坑排水影响 | 受矿坑排水影响 |
| --- | --- | --- |
| 细裂隙(0.3～3mm) | 0.5～1 | 0.5～1 |
| 中裂隙(3～6mm) | 1～2 | 1～3 |
| 大裂隙(6～13mm) | 1.5～3 | 3～5 |
| 破碎带(﹥13mm)或溶洞发育区 | 4～6 | 6～8 |

    - 根据地层条件、工程基本要求选择经济合理、技术可行的注浆材料。

    - 当矿区基础资料满足不了下步施工图设计需要时，初步设计报告应针对矿山水文地质特征提出帷幕补勘要求。

    - 大、中型帷幕注浆工程，初步设计报告应提出帷幕现场注浆试验设计及要求。

  - 帷幕注浆试验

    - 帷幕注浆试验应达到以下目的：

- 验证实施帷幕注浆的可行性。

- 检验注浆方法、钻探工艺和注浆工艺的有效性。

- 检验帷幕注浆参数。

- 确定合适的制浆材料、设备、浆液配比。

    - 试验段选择应符合下列规定：

- 注浆试验段布置在帷幕线上。选取水文地质条件、施工条件等具有代表性的地段。

- 帷幕线比较长，水文地质及工程地质条件复杂多变时，选取2～3个有针对性的地段进行注浆试验。

    - 试验前应编制专门的帷幕注浆试验大纲。

    - 帷幕注浆试验段每段应不小于30m，注浆孔数量应不少于5个，检查孔数量应不少于2个，试验段孔深应达到初步设计帷幕下限。

    - 试验段布孔原则及施工顺序应符合下列规定：

- 按三序孔布置，按序施工。

- 两个以上试验段的，各段内注浆孔距应一致。

    - 帷幕注浆试验应包括（但不限于）以下内容：

- 帷幕技术参数：排距、孔距、浆液扩散半径、段高等。

- 钻探工艺：钻进、取芯、防斜、控斜、纠斜、压水试验等。

- 注浆工艺：注浆方式、注浆压力、浆液变换、结束标准等。

- 材料：材料性能、适用性、配比等。

- 设备：钻探、制浆、注浆、检验、计量等设备。

    - 帷幕注浆试验段效果检查参照第7章执行。

    - 检查结果不能满足防渗堵水要求时，应分析原因，修改设计，调整工艺，继续试验，直到检查结果符合防渗堵水要求。

    - 帷幕注浆试验报告应包括（但不限于）以下内容：

- 注浆试验段的工程地质、水文地质条件评价。

- 帷幕设计参数分析评价。

- 注浆材料选用及浆液制作的分析评价。

- 钻探、注浆方法及工艺试验成果。

- 相关设备匹配分析评价。

- 钻探注浆资料的综合分析成果。

- 注浆质量检查成果。

- 结论及建议。

- 附图、附表。

  - 施工图设计

    - 应根据帷幕注浆试验结果，结合矿区水文地质条件，调整并确定帷幕线位置。

    - 钻孔参数设计应符合下列规定：

- 注浆段孔径不宜小于91mm，当帷幕设计深度大于400m时，终孔孔径不得小于75mm。

- 注浆孔宜采用垂直孔，孔底偏差应满足帷幕的整体性要求，设计值可参考表5；

- 孔底允许偏斜率

| 钻孔深度 m | 允许偏斜率 % |
| --- | --- |
| 0～199 | 1.5～1.2 |
| 200～400 | 1.2～0.8 |
| ＞400 | ＜0.8 |

- 含水层透水性较均一时宜等距布孔，极不均一时应不等距布孔，断层带和岩溶发育区宜加密布孔。

- 应根据注浆试验成果，考虑岩溶、断层、裂隙发育带注浆有效扩散半径及帷幕厚度等因素，调整注浆孔距。

- 注浆孔孔深应达到设计帷幕下限。

- 作为补充勘查孔的注浆孔应全孔取芯，岩芯采取率一般岩层中不宜小于70%，破碎带、软弱夹层中不宜小于50%。

    - 注浆方式及参数设计应符合下列规定：

- 注浆可选用以下方式：

1）纯压式：适用于孔壁地层较完整地段。

2）孔内循环式：适用于孔深小于200m的孔壁地层欠完整地段。

3）自流式；适用于有较大溶洞或裂隙的注浆层中。

- 根据注浆段裂隙、岩溶发育程度，孔内注浆方法可选上行法注浆和下行法注浆两种，一般宜采用分段下行法注浆。当注浆段裂隙不发育时，可采用分段上行法注浆。

- 注浆材料和浆液应根据帷幕试验成果和矿山的实际情况选择；

- 注浆段高参考帷幕注浆试验成果，结合注浆层岩溶、裂隙发育情况确定，可参考表6。

- 注浆段高参考表           单位为m

| 岩溶裂隙发育情况 | 段高 |
| --- | --- |
| 溶洞发育区 | 3～10 |
| 断层破碎带 | 5～20 |
| 裂隙发育区 | 10～30 |
| 裂隙不发育区 | 20～40 |

- 浆液应由稀至浓逐级变换，岩溶裂隙发育地段可直接注入浓浆。

- 注浆终压应大于静水压力的2.0倍，三序孔的注浆压力应高于一、二序孔。

- 孔段注浆结束标准：各注浆段注浆结束条件应根据地质条件、注浆压力、吸浆量、段长等确定；一般情况下，当注浆段在最大设计压力下，单位注浆量不大于1L/min后，继续灌注30min即可结束注浆；岩溶发育地层在注浆压力达设计压力，单位注浆量小于2L/min时，继续灌注30min即可结束注浆。

- 注浆结束标准可根据帷幕注浆试验成果，进行适当调整。

    - 施工图设计文件应包含编制说明、工艺及施工技术要求、工程量及材料、工期、预算、安全环保要求、附图、附表等内容。

- 帷幕注浆施工

  - 一般规定

    - 施工单位应持有相应的地质灾害治理施工、水文地质勘查、工程勘察方面资质，以及有效的安全生产许可证和营业执照等相应证照。

    - 设计单位应将注浆工程设计内容向施工单位交底，明确设计目的、技术参数、施工技术要求等。

    - 施工单位应根据施工图设计、现场施工条件编制施工组织设计。

    - 施工单位应将施工组织设计内容向现场施工人员和管理人员交底，并报建设、监理、设计等单位。

    - 施工单位应做好施工人员的技能培训工作，项目负责人、技术负责人及特种作业人员应持证上岗。

    - 施工用电宜专线专供，无法满足要求时应配备应急发电机。

    - 具备开工条件时施工单位应提交开工报告，签证备案。

    - 帷幕施工记录应详细、真实，严禁事后编报。钻孔注浆施工记录见附录B

  - 钻孔

    - 应根据地层特点和孔深要求选择合适的钻机。一般选用回转式钻机，也可采用冲击式钻机。当采用冲击钻进时，应加强钻孔和裂隙的冲洗。

    - 钻探设备应按相应说明书或有关技术资料使用和维护保养，保证钻探设备处于良好技术状态。

    - 施工前应由具有测量资格的人员进行钻孔测放。孔位测放误差不得大于1cm。

    - 钻机安装前应进行地盘平整，钻机安装与孔位误差不应大于10cm。

    - 钻孔开孔孔径应根据地层实际情况确定，终孔孔径不应小于设计口径。

    - 注浆钻孔应按设计要求分序施工。相邻次序钻孔同时施工时，注浆段的高差宜大于100m。

    - 覆盖层宜采用护壁或跟管钻进。套管宜进入基岩1m～3m。

    - 注浆段宜采用清水钻进。每注浆段钻探完成后，应洗孔10min～20min，孔底沉渣厚度不宜超过20cm。

    - 钻进过程应采取控斜措施。宜每50m测斜一次。当出现偏差时应及时纠正，钻孔偏斜率要求见表5。

    - 钻孔孔深不得小于设计孔深。终孔后应有孔深验证记录，孔深误差不应大于0.1%。

    - 岩芯采取率应达到设计要求。

    - 钻孔过程中，应做好各种记录，应填报班报表、岩芯登记表、测斜记录表、孔深验证表、水位观测表等。

    - 作为勘查孔的注浆孔应及时、准确进行水文地质编录，严格划分地层，描述断层构造位置，根据钻探编录及时绘制钻孔柱状图。

    - 岩芯应摆放整齐，岩芯牌、岩芯箱编号、岩芯回次编号应清楚，并拍照存档。

    - 钻孔过程中发生孔内事故时，应及时进行处理，并记录处理方法和结果。当孔内事故无法处理需要移孔时，应经设计和监理单位同意。

  - 制浆

    - 应根据浆液类型选择合适的制浆设备。所选择的设备性能应与注浆量、浆液密度和注浆方式相适应，应能安全、稳定、均匀、连续制浆。

    - 制浆材料应按规定的浆液配比计量，主材和外加剂计量误差应小于3%，掺合料计量误差应小于5%。水泥等固相材料宜采用重量称量法计量。各种计量检验设备须经质检部门检验合格。

    - 大中型注浆工程应建立集中制浆站，其制浆能力应满足注浆高峰期所有机组的用浆需要。应配备防尘、除尘设施。

    - 纯水泥浆液的拌制时间，使用高速制浆机时应大于30s，使用普通搅拌机时应大于3min。

    - 搅拌水泥黏土浆，黏性土加入制浆前宜进行浸泡、润胀，充分分散颗粒。浆液在使用前应过筛，浆液自制备至用完的时间不宜大于4h。

    - 搅拌水泥黏土浆混合浆液的拌制时间不宜少于2min。

    - 其他水泥基浆制浆过程可参照水泥黏土浆制浆过程。

    - 外加剂应以水溶液状态加入搅拌好的浆液中，搅拌时间不应少于2min。

    - 注浆前、浆液浓度变换后及注浆超过2h时，应检查浆液密度、流动性等性能，及时调配，使浆液性能满足工程要求。

    - 寒冷季节施工应做好机房和注浆管路的防冻，浆液温度不宜低于5℃。炎热季节施工应采取防晒和降温措施，浆液温度不宜超过40℃。

    - 应定期保养搅拌和计量设备，及时清除搅拌桶、搅拌池、贮浆池中的残留物和杂物，保持搅拌系统的清洁。

  - 注浆

    - 注浆设备应满足流量和压力可调、耐磨和抗腐蚀、轻便等要求，可选用专用注浆泵、泥浆泵等。

    - 注浆泵额定工作压力应大于设计最大注浆压力的1.5倍，压力波动范围宜小于注浆压力的20%。

    - 注浆管路应保证浆液流动畅通，并能承受1.5倍的最大注浆压力。

    - 注浆管路配套阀门应采用耐蚀、耐磨、耐高压的高强度材质阀门。

    - 注浆压力表的最大量程应为最大注浆压力的2～2.5倍。

    - 注浆记录仪应能自动测量记录注浆压力、注入率、浆液密度，其技术性能和安装使用应满足DL/T 5237的规定。

    - 注浆方式应遵循设计文件，当遇特殊情况需改变注浆方式时，需要经过设计、监理单位认可。

    - 采用止浆塞注浆时，应与注浆方法、注浆压力、注浆孔孔径及地质条件相适应。止浆设备应满足下列要求：

- 止浆塞应有良好的膨胀和耐压性能，并易于安装和卸除。

- 采用分段卡塞注浆方式时，止浆塞应安装在注浆段段顶以上2.0ｍ～3.0ｍ井壁完整处。注浆应检查止浆塞的封闭性，止浆塞压力应大于设计注浆总压力1.0MPa。

- 采用孔口封闭注浆方式时，注浆前应检查封闭器密封性，并有防爆出措施。

    - 采用分段注浆时，应分段计算注浆段压力，压力计算点应取段中位置。

    - 注浆前应进行简易压水试验，判断地层透水性，确定注浆起始水灰比。当地层透水率（Lu）大于矿区地层平均透水率2倍时，可采用浓一级作为起始浆液浓度。

    - 浆液变换原则如下：

- 当注浆压力保持不变，注入率持续减少时，或注入率不变而压力持续升高时，不得改变水灰比。

- 当某级浓度浆液注入量已达5m3～10m3或注浆时间已达20min～30min，而注浆压力和注入率均无改变或改变不显著时，应改浓一级。

    - 注浆达到结束标准后，应先孔内浆液自行卸压至井口压力为零，然后止浆塞松压，待凝1h后进行钻孔扫孔，并通过段次压水试验检验该段注浆效果。

- 段次压水试验结果符合设计要求，可结束该段次注浆。

- 段次压水试验结果不符合设计要求，应进行复注。

    - 最后一级浓度浆液连续注浆5h或注浆达到设计注浆量仍未达到注浆结束标准时，可采用如下措施：

- 间歇注浆，一般待凝6h以上。

- 采用浓浆、速凝浆液、混合浆液注浆。

- 缩短注浆段段高。

    - 注浆必须连继进行，若因故中断，应按下列原则处理：

- 尽快恢复注浆，否则立即冲洗钻孔。若无法冲洗或冲洗无效，则应进行扫孔，再恢复注浆。

- 恢复注浆时，应使用起始水固比浆液，如注入率和中断前相近，即可采用中断前浆液浓度继续灌注；如注入率较中断前减少较多，应降低浆液浓度继续注浆；如在短时间内停止吸浆，则应采取补救措施。

    - 注浆孔注浆结束，全孔压水试验达到设计要求时，应使用水固比为0.6的浆液全孔注浆封孔，并进行二次填平。

    - 对岩溶发育地层注浆，应遵循以下原则：

- 应查明溶洞充填类型、规模和渗流情况。

- 根据溶洞的发育情况可采用骨料充填，将岩溶地下水管流变成渗流后再采用浓浆注浆。

- 缩短注浆段段高。

- 低压、浓浆、限流、限量、间歇注浆。

- 注入速凝浆液、混合浆液。

    - 断层破碎带和岩溶裂隙发育地层注浆，出现跑浆现象时，可根据水力条件采用间歇注浆、浓浆注浆以及投放适量谷壳、稻草等惰性草木材料等措施。

    - 注浆过程中出现地面冒浆现象时应及时查明相关条件，并宜采取下述措施处理：

- 低压循环缓慢注浆。

- 地面出现冒浆现象即停注浆，间歇8h后，再低压灌注或改用浓浆慢注。

- 表面封堵，低压、浓浆、限流、限量注浆。

- 帷幕注浆效果检查

  - 帷幕注浆质量检查

    - 帷幕注浆孔注浆结束后，应复查注入量、弃浆量和地质条件的符合性，尤其是单位注入量大于设计注浆量2倍的注浆孔需重点检查。

    - 帷幕注浆质量检查应利用检查孔压水试验、物探检测，结合施工记录、施工成果资料进行综合评定。

    - 帷幕注浆质量检查合格标准应满足设计要求。

    - 检查孔应在分析施工资料的基础上于下列部位布置：

- 帷幕中心线上。

- 断层、岩体破碎、裂隙发育、强岩溶、渗流场变化剧烈等地质条件复杂的部位。

- 末序孔注入量大的孔段附近。

- 经查注浆过程中不正常、分序递减不合理、对防渗能力有影响的部位。

    - 检查孔的数量宜为注浆孔总数的10%，每个区段工程至少应布置一个检查孔。

    - 检查孔的孔径宜为Φ75mm，孔深宜在帷幕下限以上5m左右。检查孔应采取岩芯，绘制钻孔柱状图，岩芯采取率应不小于75%。。岩芯应全部拍照，重要检查孔岩芯宜长期保留。

    - 检查孔简易压水试验应在该部位注浆结束14d后自上而下分段卡塞进行，压水试验段长宜小于20m。简易压水试验方法见附录C。地层透水性较强，采用压水试验无法取得相关资料时，可采用简易注水试验评价该区域注浆后的渗透性。简易注水试验方法见附录D。

    - 帷幕注浆质量的评定标准为：经压水试验检查，试段的合格率不小于90％，不合格试段的透水率不超过设计规定的150%，且分布不集中，注浆质量可评为合格。

    - 确认为不合格的检查孔，应自下而上分段卡塞按设计要求注浆并封孔，并在影响范围内重新检查注浆效果。

    - 检查孔中有结石芯样宜进行抗渗性能检测，试验结果提供给相关部门存档。

    - 物探检测可利用注浆孔或检查孔进行跨孔测视，分析裂隙或岩溶填充的程度。检测可在注浆完成14d后进行。

    - 进行物探测试的注浆孔或检查孔，在物探测试工作未开始前应保护好孔口，待物探测试结束后，应按第6.4.15条的规定进行封孔。

    - 注浆孔和检测孔封孔质量应满足设计要求，并作抽样检查。

    - 施工资料分析宜包括（但不限于）以下内容：

- 频率曲线分析。

- 叠加效应分析。

- 离散性分析。

- 地下水动态分析。

    - 施工资料分析确认质量隐患的部位，宜分析其补充注浆的必要性。

  - 堵水效果检查

    - 矿山帷幕注浆防渗能力评价应以矿坑疏干排放水后矿坑涌水量减小程度为主要依据。

    - 如矿山不具备疏干放水条件时，可利用矿区内已有井巷和钻孔进行抽水试验验证，必要时可专门布置抽水孔。矿山基建达到一定程度时可采用矿坑放水试验，并结合注浆后地下水流场的变化，进行综合评价。抽水、放水试验方法见附录E。

- 监 测

  - 一般规定

    - 矿山帷幕注浆监测应结合矿山开采整体监测进行，利用地面构筑物和地层的变形、水源点的水质水量监测等设施。帷幕附近的钻孔应妥善保护，可作为水文地质长期监测孔。

    - 矿山帷幕注浆工程应进行注浆施工期监测和运行期地下水动态监测。

    - 地质结构和水文地质条件复杂的部位应设置监测孔。

    - 现场监测应简便易行，宜采用计算机实时自动记录。

    - 监测记录应详细，并长期保存。

  - 注浆监测

    - 注浆监测应包括注浆开始、过程、注后的参数监测。

    - 注浆工程开工前应对环境状况进行评估，关注地下水水质、水量、流向、流速、利用现状，分析注浆对环境的影响，并采取相应的监测措施。

    - 注浆影响区域内（帷幕线以外100m内）的监测项目应包括（但不限于）以下内容：

- 地表沉陷或抬动、构筑物及设施的变形监测，可采用视准线和三角网、水准点等方法。地表裂缝监测可采用砂浆条带、测缝计、多点位移计等量测。

- 水源点（如水井、水库、河道、岩溶泉水点等）水量变化监测可设置水尺、量水堰等设施，监测频率宜为1d～7d监测一次；水质宜定期定点进行监测。

- 如发现监测对象发生重大变化应及时报告有关部门。

    - 注浆过程的监测应连续，并将监测结果与设计要求比较，及时检查偏差原因，适时调整设计参数和施工参数。

  - 运行期监测

    - 运行期监测应结合矿山特点和地下水的重要性确定监测项目、方法、参数。

    - 构筑物和地层的变形监测、水源点水质水量变化监测可按8.2.3条进行，必要时可根据实际情况增设监测项目。

    - 帷幕体两侧应布置水位监测孔，并符合下列规定：

- 水位监测孔的沿帷幕线走向间距宜为200m左右，对地质条件复杂地段可增加监测孔。

- 水位监测孔宜沿帷幕轴线对称布置，距离帷幕轴线距离应大于20m。

- 水位监测孔的孔径宜为91mm，孔深宜达到枯期地下水位线以下10m。

- 水位监测宜采用自动化监测设备；采用测绳监测时，丰水期频率宜5d一次，枯水期频率宜10d一次。

    - 矿井排放水应有计量设备，详细记录矿井排放水量。对有可能产生透水事故的井巷工程，应确定涌水量安全警戒等级和监测预警标准。

- 竣工资料与验收

  - 一般规定

    - 帷幕注浆工程完工后，施工单位应及时编制竣工报告，申请验收。

    - 帷幕注浆工程验收应提供的文件如下：

- 设计文件：施工图设计及设计变更文件。

- 施工资料：施工报告、施工记录和成果、检测资料等。

- 质量检查报告：工程质量评定及有关说明等。

    - 矿山帷幕注浆工程验收可分为单孔验收、区段验收、竣工验收。小型帷幕注浆工程可简化验收形式。

  - 竣工资料

    - 注浆工程记录应包括下列部分或全部内容：

- 钻孔记录：含孔位测放、开孔、孔深校正、孔斜测试及纠斜、洗孔、封孔等记录。

- 制浆记录：含设备校核、材料进场、浆液配比、浆液性能检测等记录。

- 注浆记录：含压水、注浆压力和流量记录等。

- 观测记录：含地下水水位观测、矿区排水量、地表抬动及变形记录等。

- 其他记录。

    - 注浆成果应包括下列部分或全部内容：

- 注浆孔平面布置图和注浆综合剖面图。

- 各序注浆孔透水率频率曲线图。

- 各序注浆孔单位注入量频率曲线图，注浆孔成果一览表。

- 分序注浆统计表。

- 注浆综合统计表。

- 注浆孔测斜成果统计表。

    - 检测资料应包括下列部分或全部内容：

- 检查孔简易压水试验成果表。

- 检查孔钻孔柱状图。

- 注浆材料试验报告。

- 地下水水质检测报告。

- 地面（建筑物）变形监测报告。

- 物探测试报告。

  - 验  收

    - 单孔验收按下列规定进行：

- 单孔验收应由监理工程师组织建设、设计、施工、试验、检测等单位项目专业技术人员进行。

- 施工单位应提供如下资料（但不限于）：孔位、终孔孔径、孔斜、孔深、段高、浆液和配比、注浆压力、注入率、段次注浆结束标准、封孔记录、注浆过程说明。

- 验收后应提交单孔注浆质量评价。

    - 区段验收按下列规定进行：

- 一个注浆区段一般可由10～20个注浆孔组成。

- 区段验收应由总监理工程师组织建设、设计、施工、试验、检测等单位项目专业技术人员进行。

- 区段验收应满足下列要求：

- 1） 单孔注浆质量评价完善。

- 2） 检查孔检验已完成。

- 3） 评价区段注浆质量，并对是否进行补强注浆提出意见。

    - 竣工验收按下列规定进行：

- 建设单位收到工程竣工报告后，应在1个月内组织施工、设计、监理检测等单位（项目）负责人进行注浆工程验收。

- 竣工验收应满足下列要求：

- 1） 区段工程质量评价和补强注浆后检查报告已提交。

- 2） 对帷幕注浆工程质量作出评价。

- 矿山帷幕注浆工程验收合格后，建设单位应在三个月内办清相关手续。

- （资料性附录）
注浆孔距近似计算

    - 注浆孔距可按（A.1）近似计算：

a=4R2−L2	(A.1)

式中：

a——注浆孔间距，m；

L——帷幕厚度，m；

R——浆液扩散半径，m。

    - 牛顿流体浆液扩散半径R可按（A.2）近似计算：

R=2.210.093(P−P0)Tb2r00.21η+r0	(A.2)

T=1.02×10−7η(R2−r2)ln(R/r0)(P−P0)b2	(A.3)

式中：

P——注浆孔内压力，MPa；

P0——裂隙内静水压力，MPa；

T——注浆时间，s；

b——裂隙宽度，m；

r0——注浆孔半径，m；

η——浆液初始年度，cpa。

    - 宾汉流体浆液扩散半径R可按（A.4）近似计算：

R=Pδ2τ	(A.4)

式中：

P——注浆压力，MPa；

δ——裂隙宽度，m；

τ——浆液屈服强度，MPa。

- （资料性附录）
钻孔注浆施工记录表

为统一帷幕钻孔注浆成果记录，各工程宜采用如下样式：

1  钻孔注浆施工记录表（表B.1）。

2  注浆施工记录表（表B.2）。

3  注浆施工成果单孔统计表（表B.3）。

表B.1   钻孔注浆施工记录表

施工部位                孔号               桩号              排序         孔序        钻孔顶角       方位角        孔口高程         m  机地距      m

接班孔深       m   本班钻孔进尺      m  交班孔深         m   接班注浆深度      m  交班注浆深度      m  本班注浆段长            m

| 时 间 |  |  | 工作内容 |  |  |  |  | 钻 孔 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注浆情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孔内情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 终止 | 间隔 |  |  |  |  |  | 钻 头 |  |  |  |  |  |  | 钻具总长 (m) |  | 机上余尺(m) |  |  |  | 进尺 (m) |  | 孔深 (m) | 段次 |  | 注浆段(m) |  |  |  |  |  | 灌注 |  |  | 岩性、变层、坍孔、掉块、岩芯采取率、回水、串浆、抬动等情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  | 规格 (mm) |  | 长度 (m) |  |  |  |  | 始 |  | 止 |  |  |  |  |  |  | 自 |  | 止 |  | 段长 |  | 结束 (+) |  | 继续 (-) |  |  |  |  |  |
| 使用机械 |  | 工 时 利 用 （时：分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用人工 |  |  |  |  |
| 钻机型号 | 注浆泵型号 | 项目 |  | 纯钻灌 | 起钻下塞 | 准备 | 冲孔 |  | 扫孔 |  | 机修 |  | 迁安 | 孔故 |  | 机故 | 停水 | 停电 |  | 待料 |  | 其它 | 合计 | 钻 头 | 水 |  | 电 |  | 油 |  | 水泥 |  | 其他 |  | 技工 | 普工 |  | 合计 |  |
|  |  | 钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

机长：                    班长：               记录：                                     年       月      日           班

注：本表下半部分是为进行施工工效、成本计算所用。如不需要可省略。

表B.2  注浆施工记录表

| 孔号 桩号 段次 段长自 m至 m计 m 孔底沉淀 cm 射浆管距孔底 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排序 |  |  | 次序 |  | 孔口高程 m |  |  |  |  |  | 年 月 日 班 |  |  |
| 时间 |  |  | 浆液配比 |  |  | 浆液配量 |  | 加浆 | 槽内 | 注入 | 注入 | 注浆 |  |
| 时 | 分 | 间隔 | 水 | 水泥 |  | 水 | 水泥 (kg) | 量 | 浆量 | 量 | 率 | 压力 | 备注 |
| (h) | (min) | (min) |  |  |  | (kg) |  | (L) | (L) | (L) | (L/min) | (MPa) |  |
| 合计注入浆量 （L） 注入水泥 （kg） 废弃水泥 （kg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机（班）长 记录 质检 监理 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录表可用注浆记录仪打印记录代替。

表B.3  注浆施工成果单孔统计表

| 工程名称 孔号 桩号 施工次序 孔口高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开竣工日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 段 次 | 注浆孔段 (m) |  |  | 孔 径 (mm) | 岩石 情况 简述 | 透水 率 (Lu) | 水灰比 |  | 注入率 (L/min) |  | 注浆 压力 (MPa) | 水泥用量 |  |  |  | 单位 注入量 (kg/m) | 注浆时间 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注浆 （L） | 注灰 (kg) | 废弃 (kg) | 合计 (kg) |  | 开始 | 终止 | 纯灌 |  |
|  | 自 | 至 | 段长 |  |  |  | 开始 | 终止 | 开始 | 终止 |  |  |  |  |  |  | 月日时分 | 时分 | 时分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：计算注浆段长度时，混凝土部分不计在内 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （规范性附录）
简易压水试验

    - 试验目的

- 了解地层透水性，为确定注浆浆液起始水固比提供依据，也可用于注浆后注浆效果检验。

    - 试验方法

      - 采用一级压力进行压水试验。

      - 根据工程具体情况和地质条件选用适当的压力值。检查孔各孔段压水试验的压力应不大于注浆施工时该孔段所使用的最大注浆压力的80%。

      - 在稳定的压力下每3min～5min测读一次压入流量，连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%，或最大值与最小值之差小于1L/min时，试验即可结束，取最终值作为计算值。

    - 压水试验计算

      - 单位透水率按式C.1计算：

q=Q/PL	( C.1)

式中：

q——试验段透水率，Lu；

Q——压入流量，L/min；

P——作用于试验段内的全压力，MPa；

L——试验段长度，m。

计算成果取2位有效数字。

      - 压水试验压力的组成和计算：

- 压力表在孔口处的进水管上（图Ｃ.1），按C.2式计算压水试验压力。

S=S1+S2−Sf	( C.2)

式中：

S——作用于试验段内的全压力，MPa；

S1——压力表指示压力，MPa；

S2——压力表中心至压力起算零线的水柱压力，MPa；

Sf——压力损失，一般情况下忽略不计，MPa。

      - 压力起算零线的确定：

当地下水位在试段以上时，压力起算零线为地下水位线。

当地下水位在试段以下时，压力起算零线为通过试段中点的水平线。

当地下水位在试段以内时，压力起算零线为通过地下水位以上的试段的中点的水平线， 见图C.2，图中x＝(L－l)/2，S=H + x。

- 图C.1  进水管上安设压力表示意图

1-进水阀门；2-压力表；3-进水管；4-地下水位；5-橡胶塞

- 图C.2  地下水水位在试验段内示意图

H-橡胶塞以上的水柱高；L-试验段长；l –试验段内水深；

1-橡胶塞；2-地下水位；3-试验压力起算点

- （规范性附录）
简易注水试验

    - 试验目的

地层透水性较强，采用压水试验无法取得泵压等相关数据时，可用简易注水试验评价地层透水性，可为确定注浆初始水灰比提供依据。

    - 试验要求

      - 简易注水试验采用定流量注水。

      - 注水试验段应与注浆段相结合。

      - 注水设备可利用注浆设备，并与钻孔口径相匹配。

      - 水位测量可采用测绳及其它测试设备，采用测绳测量时测试前应按相关要求进行校正，确保测试精度。

      - 注水试验水位稳定标准为：开始时每5min测读一次水位，连续测读4次；以后每隔10min测读一次并至少连续观测4次。当连续2次测得水位之差不大于最后一次的10%（水位抬升）时，水位观测即可结束，取最后一次水位作为计算值。

    - 试验成果计算

简易注水试验的成果按式D.1计算。

q=100×QH⋅L ………………………………………（D.1）

式中：

q —— 试段透水率，Lu；

Q—— 注水试验稳定流量，L/min；

H—— 作用于试段水位抬升值，m；

L—— 试段长度，m。

- （规范性附录）
矿山帷幕抽、放水试验

    - 抽水试验

      - 试验目的：通过抽水试验，评价帷幕注浆堵水效果。

      - 试验原则：

- 利用矿区内竖井或钻孔作为抽水试验井（孔），观测系统应利用帷幕观测孔及矿区内其他钻孔，必要时可增加部分观测孔。

- 大中型矿山短期内不能进行放水或疏干，帷幕形成后可进行专门群孔抽水试验。

      - 试验类型：宜采用群孔抽水试验，抽水量宜大于帷幕形成后预计矿坑涌水量的1/3。

      - 试验要求：

- 抽水试验应按相关要求做专门的抽水试验设计。

- 抽水试验所取得的各项数据应满足可预测矿坑涌水量要求。

      - 试验结束后应编制抽水试验报告，计算帷幕形成后矿坑涌水量和评价帷幕防渗性能。

    - 放水试验

      - 试验目的：通过放水试验，分析评价矿山帷幕注浆堵水效果。

      - 试验原则：

- 放水试验必须在矿井排水系统形成后进行。

- 放水试验应该在试放水的基础上进行，试验开始前应编制系统的放水试验设计。

- 放水试验前，放水巷、放水硐室、放水钻孔及观察孔等已形成。

      - 试验要求：执行E.1.1.4。

      - 试验结果：执行E.1.1.5。

________________________