附  录  A

（规范性附录）

固体矿产资源／储量分类

| 经济意义 | 地质可靠程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 查明矿产资源 |  |  | 潜在矿产资源 |
|  | 探明的 | 控制的 | 推断的 | 预测的 |
| 经济的 | 可采储量（111） |  |  |  |
|  | 基础储量（111b） |  |  |  |
|  | 预可采储量（121） | 预可采储量（122） |  |  |
|  | 基础储量（121b） | 基础储量（122b） |  |  |
| 边际经济的 | 基础储量（2M11） |  |  |  |
|  | 基础储量（2M21） | 基础储量（2M22） |  |  |
| 次边际经济的 | 资源量（2S11） |  |  |  |
|  | 资源量（2S21） | 资源量（2S22） |  |  |
| 内蕴经济的 | 资源量（331） | 资源量（332） | 资源量（333） | 资源量（334）？ |
| 注：表中所用编码（111～334），第1位数表示经济意义，即1=经济的，2M=边际经济的，2S=次边际经济的，3=内蕴经济的，？=经济意义未定的；第2位数表示可行性评价阶段，即1=可行性研究，2=预可行性研究，3=概略研究；第3位数表示地质可靠程度，即1=探明的，2=控制的，3=推断的，4=预测的，b=未扣除设计、采矿损失的可采储量。 |  |  |  |  |

附  录  B

（资料性附录）

沉积型钒矿主要矿物及其性质

钒在地壳中的丰度约为0.02%，它在自然界的分布很分散，很少能形成独立的钒矿床，通常以含钒矿物或类质同象形式存在，含钒的主要矿物有钒云母、绿硫钒矿等，详见下表：

| 矿物名称 （英文名称） | 化学组成 | 密度（g/cm3） | 硬 度 | 颜色 | V2O5（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钒云母 | KV2?AlSi3O10(OH) | 2.92～2.95 | 2 | 褐、绿褐 | 21～29 |
| 绿硫钒矿 | VS4 | 2.5 | 3.5 | 黑 | 19～25 |
| 钒钾铀矿 | K2(UO2) 2V2O8·3H2O |  |  | 黄 | 20 |
| 钒钙铀矿 | Ca2(UO2) 2(V2O4)2n·H2O | 3.7～4.3 |  | 黄 | 19.80 |
| 钒铅矿 | Pb5(VO4)Cl | 6.7～7.2 | 3 | 黄褐、赤 | 19.3 |
| 钒铜铅矿 | （Cu,Pb）(OH)VO4 | 5.89 | 3 | 黑 | 18 |

附  录  C

（资料性附录）

沉积型钒矿主要矿床（石）类型

矿床工业类型

沉积层状钒矿床，沉积作用形成，受轻微变质，根据沉积环境不同，分为两种类型。差异性不大，均存在扬子地层区。

一种是处于扬子地层区下扬子地层分区芜湖—石台地层小区，主要赋存于寒武系下统黄柏岭组中，呈层状、似层状，延长数百米～数公里，各矿床平均厚度1.00～18.00 m，平均V205品位0.71%～1.02%，一般0.7%～0.93%。钒主要呈吸附状态及类质同象存在。伴生有益组分有钼、铀、铜、镍、金、银。矿石工业类型：泥（页）岩型钒矿。如石台县龙岭钒矿、东至县金甫湾钒矿。

另一种是处于扬子地层区江南地层分区广德—休宁地层小区，主要赋存于寒武系下统荷塘组中，呈层状、似层状，延长数百米，各矿床平均厚度2.73～10.46m，平均V205品位0.71%～1.02%，一般0.6%～1.06%。钒主要呈类质同象存在。伴生有益组分有钼、铀、铜、镍、金、银。矿石工业类型：石煤型钒矿。如黄山市郭村钒矿。

矿石自然类型

泥（页）岩型钒矿，按照矿石特征不同可分为以下自然类型：

含钒炭质泥岩型钒矿：泥质结构，层状、条带状构造，主要矿物为伊利云母、炭质及白云石等，钒矿物主要有含钒水云母。

含钒含硅质炭质泥岩型钒矿：泥质结构，层状、条带状、结核状构造，主要矿物为伊利云母、石英、炭质及白云石等，钒矿物主要有含钒水云母。

石煤型钒矿，按照矿石特征不同可分为以下自然类型：

含钒炭质板岩型钒矿：泥状结构，层状、条带状构造，主要矿物为炭质、泥质及白云石等，钒矿物主要有白云母。

含钒炭质硅质板岩型钒矿：泥质结构，层状、条带状、结核状构造，主要矿物为石英、炭质及绢云母等，钒矿物主要有白云母。

附  录  D

（资料性附录）

钒矿床资源规模划分标准

| 矿种 | 规模 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 钒矿 | V2O5（万吨） | ＞100 | 10～100 | ＜10 |  |

据国土资发［2000］133号文《关于印发〈矿产资源储量规模划分标准〉的通知》

附  录 E

（资料性附录）

钒矿山建设规模分类表

| 矿种 | 矿山开采规模级别 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 钒矿 | 矿石·万吨/年 | ≥10 | 10～5 | ＜5 |  |

据国土资发［2004］208号文《关于调整部分矿种矿山生产规模标准的通知》

附  录  F

（资料性附录）

勘查类型

F.1  确定勘查类型的主要地质依据

F.1.1  矿床（体）规模

F.1.1.1大型：长度>1800 m，延伸>400 m。

F.1.1.2中型：长度600～180 0m，延伸200～400 m。

F.1.1.3小型：长度<600 m，延伸<200 m。

F.1.2  矿体形态复杂程度

F.1.2.1简单：矿体呈层状、似层状，内部无夹石或很少夹石，基本无分枝复合现象，没有无矿地段。

F.1.2.2中等：矿体呈似层状、大透镜体，内部有夹石，有分枝复合，无矿地段少。

F.1.2.3复杂：矿体呈不规则状、小透镜体状，夹石较多，分枝复合和膨胀收缩现象明显。

F.1.3  构造、岩体对矿体影响程度

F.1.3.1影响程度小：矿体内基本无断层和岩脉穿插，或有少数断层，对矿体影响不大，呈单斜层。

F.1.3.2影响程度中等：矿体内有断层破坏或岩脉穿插，构造对矿体形态影响明显，简单背、向斜。

F.1.3.3影响程度大：断层严重影响矿体形态，使矿体错动距离大，呈数个矿块，褶皱复杂。

F.1.4  矿体厚度稳定程度

F.1.4.1稳定：厚度变化系数<50%。

F.1.4.2较稳定：厚度变化系数50～80%。

F.1.4.3不稳定：厚度变化系数>80%。

F.1.5  矿石品位均匀程度

F.1.5.1均匀：品位变化系数<20%。

F.1.5.2较均匀：品位变化系数20～40%。

F.1.5.3不均匀：品位变化系数>40%。

F.2  勘查类型的划分与确定

F.2.1  勘查类型的划分

表F.1  沉积型钒矿勘查类型划分与确定参考表

| 勘查 类型 | 矿床 规模 | 矿体形态 | 构造 | 矿体 厚度 | 矿石 品位 | 矿床实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 大型 | 简单 | 简单 中等 | 稳定 | 均匀 | 湖南省古丈县古丈钒矿 332+333类V2O5量112.4万吨 |
| Ⅱ | 中型 | 中等 | 中等 复杂 | 较稳定 | 较均匀 | 陕西省 |
| Ⅲ | 小型 | 复杂 | 复杂 | 不稳定 | 不均匀 | 安徽省黄山市郭村钒矿 |

F.2.2  勘查类型的确定

勘查类型的确定应遵循追求最佳效益原则，从实际出发的原则、以主矿体为主的原则和在实践中验证并及时修正原则。其中，至关重要的要从实际出发：由于各个矿床的地质变化特征往往不尽相同，甚至同一矿床的不同矿体或区段，其变化程度亦有区别。确定勘查类型，一定要从实际出发，灵活运用。

附  录  G

（资料性附录）

勘查工程间距

表G.1  沉积型钒矿勘查工程间距参考表

| 勘查类型 | 控制的（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地表取样工程 | 深部地段间距 |  |
|  |  | 沿走向 | 沿倾向 |
| Ⅰ | 200 | 400 | 200～400 |
| Ⅱ | 100 | 200 | 100～200 |
| Ⅲ | 100～50 | 100 | 50～100 |

附  录  H

（资料性附录）

矿床工业指标

H.1  主要内容

H.1.1  矿石质量指标

H.1.1.1  边界品位：是圈定矿体的单个样品有用组分含量的最低标准，是划分矿石与废石（包括非矿夹石）的分界品位。

H.1.1.2  最低工业品位：单工程中单矿层样品的最低平均品位要求，又称最低可采品位。

H.1.1.3  有害组分的最大允许含量：矿体在单工程样品中，对产品质量或对加工过程有不良影响组分的最大允许含量。

H.1.1.4  伴生有用组分的综合利用指标：矿体中与主要有用组分相伴生的，在技术上可行、经济上合理，能被综合回收的其他有用组分的最低含量标准。

H.1.2  矿床开采技术指标

H.1.2.1  最低可采厚度：可供工业开采的矿体（矿层或矿脉）的最小真厚度值。

H.1.2.2  夹石剔除厚度：开采时难以剔除，被允许圈入矿体中的非矿部分的最大真厚度值，又称夹石最大允许真厚度。

H.2  一般工业指标

表H.1  沉积型钒矿一般工业指标要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 边界品位（ω(V2O5)，%） | 0.5 |
| 最低工业品位（ω(V2O5)，%） | 0.7 |
| 最小可采厚度（m） | 1 |
| 夹石剔除厚度（m） | 2 |

说明：边界品位、最低工业品位，具有动态性，可根据钒矿产品生产及销售价格不同合理选择。矿产价格高，相应生产成本低，可降低品位指标0.05～0.1%；反之，提高品位指标0.05～0.1%。

H.3  伴生组分评价指标

表H.2  沉积型钒矿床伴生有用组分评价参考表

| 组分 | Ni | Mo | P2O5 | U | Se | Au | Ag | Pt、Pd | Ga、Ge、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量分数 % | 0.1 | 0.01 | 1--2 | 0.005 | 0.0006 |  |  |  | ＞0.001 |
| 质量分数 g/t |  |  |  |  |  | 0.1 | 1.0 | 0.03 |  |

附  录  I

（资料性附录）：

中华人民共和国国家标准（五氧化二钒GB 3283—87）（节选）

本标准使用于钒渣或其他含钒矿物经焙烧、浸出、沉淀、分解、熔化制得的冶金、化工等的片状或粉末状五氧化二钒。

| 适用 范围 | 牌号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |  |  |  | 物理 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V2O5 | Si | Fe | P | S | As | Na2O+K2O | V2O4 |  |
|  |  | 不小于 | 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冶金 | V2O599 | 99.0 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | - | 片状 |
| 冶金 | V2O598 | 98.0 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.5 | - |  |
| 化工 | V2O597 | 97.0 | 0.25 | 0.30 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 1.0 | 2.5 | 粉状 |

注：五氧化二钒含量系由全钒含量换算而成。

冶金用五氧化二钒片状，片径不大于55mm×55mm，厚度不大于5 mm，化工用五氧化二钒以分解后呈自然粉状。

附  录  J

（资料性附录）

沉积型钒矿勘查执行的有关国家标准及行业标准

[1]  GB/T 12719—1991 矿区水文地质工程地质勘探规范

[2]  GB/T 17766-1999 固体矿产资源/储量分类

[3]  GB/T 18341-2001 地质矿产勘查测量规范

[4]  GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则

[5]  GB/T 25283-2010 矿产资源综合评价规范

[6]  DZ/T 0011-91 地球化学普查规范（1:50000）

[7]  DZ/T 0032-1992 地质勘查钻探岩心管理通则

[8]  DZ/T 0078-1993 固体矿产勘查原始地质编录规定

[9]  DZ/T 0079-1993 固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定

[10]  DZ/T 0141-94 地质勘查坑探规程

[11]  EJ/T 831-94 地面伽玛能谱总量测量规范

[12]  DZ/T 0175-1997 煤田地质填图规程（1：50000 1：25000 1:10000 1:5000）

[13]  金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法（原国家地质总局，1977年）

[14]  DZ/T 0033-2002 固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范

[15]  DZ/T 0199-2002 铀矿地质勘查规范

[16]  DZ/T 0130-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范

[17]  DZ/T 0246-2006 岩石地球化学测量技术规程

[18]  DZ/T 0227-2010 地质岩心钻探规程